## Slide 1
A3 BB10
K17808 江宜宸 / K19110 歐柏薇 / K19130 磨文傑 / K19137 羅琬婷
IAI PV Platform -
BGA Coplanarity 平面度改善

## Slide 2
BGA 產品在封裝過程中，由於不同材料之間的 CTE Mismatch 以及參數組合的差異，導致產品出現翹曲問題。
當終端上板溫度改變時，可能會因為翹曲過大，進而引發 Coplanarity Fail (平面度不良) 。
製程流程 :
BGA Coplanarity 平面度改善 | 問題情境描述
BGA 產品在 BM 站點若植球不均勻或材料熱膨脹係數不匹配等，經過 Reflow 時，溫度變化會造成翹曲。
BGA
Heat Sink
散熱片
Underfill
填膠
Coplanarity
平面度不良
Warpage
翹曲
Reflow
迴焊爐
溫度改變
Ball Mount
植球

## Slide 3
AS IS
TO BE
Structure Factor 結構
Material Factor 材料
Process Parameters 製程參數
人工經驗預測
1st build CPL Fail
( 預測結果有過大誤差 )
DoE
( 持續實驗使得CPL達預期 )
NPI 平面度 的 AI 模型將以過去的經驗作為訓練基礎，來進行預測。
Structure Factor 結構
Material Factor 材料
Process Parameters 製程參數
1st build CPL Pass
( 預測結果誤差小 )
AI 模型預測
參數最佳化
  NPI 因平面度不良導致 MP Delay ( 製程延遲 )→ 平均 5 件/年
BGA Coplanarity 平面度改善 | 問題情境描述
舉例
- Customer：Marvell (2L)
- Device Name：Mahjong
- LC：6360L
- PKG Size：87.5 x 72.5 mm
- Coplanarity：約 250 µm
- DoE：Material、Process Parameters
Chart: NPI平面度不良
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Structure DoE | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2
Material DoE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
Parameter DoE | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1

## Slide 4
BGA Coplanarity 平面度改善 | 預計達成目標
AI 建立 HFC BGA 產品模型，以大顆 BGA 產品為主
綜合產品結構、材料差異、製程參數的條件因子訓練模型
期望初期精準預測，加速 NPI 進程，降低生產成本
Coplanarity 95% 最大誤差 Maximum Error 15 µm
精準預測 95% 產品 Coplanarity
目的
目標
模型 KPI
效益
專案 KPI
Chart: 
| 0.298136169 | 1.785120604 | 3.272105038 | 4.759089473 | 6.246073907 | 7.733058341 | 9.220042776 | 10.70702721 | 12.19401164 | 13.68099608 | 15.16798051 | 25 | 35 | 55 | 65 | 65 | 其他
 | 0 | 0 | 3 | 44 | 264 | 611 | 688 | 245 | 43 | 2 | 0 | 10 | 21 | 43 | 17 | 0 | 9
 | 0 | 0 | 3 | 44 | 264 | 611 | 688 | 245 | 43 | 2 | 0 | 10 | 21 | 43 | 17 | 0 | 9
 | 1
0
15
Coplanarity Error
95%

## Slide 5
BGA Coplanarity 平面度改善 | 預計達成目標
人工預測
總件數 : 100
預測誤差 15 之件數 : 11
預測誤差 15 之件數 : 89
目標合格占比 : 11% (11/100)
AI 預測期望
預設總件數 : 100 (同人工預測)
期望預測誤差 15 之件數 : 95
期望預測誤差 15 之件數 : 5
合格占比 : 95% (95/100)
Chart: 人工預測誤差現況
| <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ≧25
工程經驗預測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 42

## Slide 6
BGA 的產品越大，越容易發生平面度不良的問題。
資料筆數 |  |  | 
PKG Size | 30x30 ~ 50x50 mm | 50x50 ~ 70x70 mm | Total
2020 以前 | 187 | 39 | 226
2020 ~ 2024 | 11 | 46 | 57
Total | 198 | 85 | 283
BGA Coplanarity 平面度改善 | 資料集說明
30 * 30
70 * 70
70CM
50 * 70

## Slide 7
BGA Coplanarity 平面度改善 | 資料集說明
  資料來源：GUI、RMS、NPI System ( NSS )
  資料範圍
    PKG size：30 x 30 ~ 70 x 70 mm
    PKG type：HFC BGA ( Heat-sink Flip-Chip Ball Grid Array )
    Run type：N ( 量產批 )
  資料特徵數
    X 因子：25
    Y 因子：1 ( Coplanarity )
Adhesive type | 黏膠類型 | NSS | Class
HS type | 散熱片類型 | NSS | Class
SBS core type | 基板核心材料類型 | NSS | Class
UF type | 底部填充劑類型 | RMS | Class
Material Factor (X) | 名詞解釋 | 來源 | Format
Process Parameters (X) | 名詞解釋 | 來源 | Format
BM reflow | 焊膏回流焊接 | RMS | Class
HS cure Temp. | 散熱片固化溫度 | RMS | Class
Snap cure (Y/N) | 是否經熱壓合(快速固化) | RMS | Class
Snap cure Temp. | 熱壓合(快速固化)溫度 | RMS | Class
Snap cure Force | 熱壓合(快速固化)力量 | RMS | Class
UF cure Temp. | 底部填充劑固化溫度 | RMS | Class
Structure Factor (X) | 名詞解釋 | 來源 | Format
Die size (X/Y) | 晶片水平和垂直長度 | NSS | Numeric
Die ratio (X/Y) | 晶片水平和垂直長度的比例 | NSS | Numeric
Die hypotenuse (X/Y) | 晶片斜邊長 | NSS | Numeric
Die thickness | 晶片厚度 | NSS | Class
HS thickness | 散熱片厚度 | NSS | Numeric
HS ring foot width | 散熱片底座寬度 | NSS | Class
PKG size (X/Y) | 封裝水平和垂直長度 | NSS | Numeric
PKG hypotenuse (X/Y) | 封裝斜邊長 | NSS | Numeric
PKG thickness | 封裝厚度 | NSS | Numeric
SBS thickness | 基板厚度 | NSS | Numeric
SBS layers | 基板層數 | NSS | Class
SBS core thickness | 基板核心層厚度 | NSS | Numeric
SBS Cu thickness | 基板銅箔厚度 | NSS | Numeric
Area ratio (Die/SBS) | 晶片與基板的面積比例 | NSS | Numeric
Y 特徵因子 | 名詞解釋 | 來源 | Format
Coplanarity | 平面度 | GUI | Numeric

## Slide 8
Chart: 
| 40~50 | 50~60 | 60~70 | 70~80 | 80~90 | 90~100 | 100~110 | 110~120 | 120~130 | 130~140 | 140~150 | 150~160 | 160~170 | 170~180 | 180~190
Coplanarity (um) - Count | 7 | 13 | 21 | 28 | 24 | 22 | 35 | 16 | 17 | 25 | 22 | 18 | 10 | 6 | 4
BGA Coplanarity 平面度改善 | 資料前處理
  扣除 CPL 值過高的資料，以降低誤差影響。 ( 去除整體 CPL 資料比例後面的 2.5% )
Die size (x)
Die size (y)
Die hypotenuse
  將 Die size (x) 與 Die size (y) 剔除，改成主要以 Die hypotenuse 去定義 Die 的斜邊。
採用畢氏定理：

## Slide 9
BGA Coplanarity 平面度改善 | 指標定義
MAE：平均絕對誤差 ( Mean Absolute Error )
預測值和實際值之間的絕對誤差的平均值。MAE 的範圍 0，
當 MAE 的值越接近 0，代表模型的預測準確度越高，表現越好。
Errors
fi 表預測值，ŷi 表真實值，ei 表 | fi – yi | 的絕對誤差。

## Slide 10
BGA Coplanarity 平面度改善 | 指標定義
R2：決定係數 ( R – Squared )
計算實際值的平均變化與預測值誤差的平方之間差。
用來評估回歸模型預測能力的指標，當 R2 越接近 1 時，代表模型對資料的擬合效果較好。( X 可解釋 Y 的比例 )
不集中
R2 = 0.56
集中
R2 = 0.97

## Slide 11
BGA Coplanarity 平面度改善 | 指標定義
RMSE：均方根誤差 ( Root Mean Square Error )
是一種用來評估模型預測準確度的指標，通常用於衡量模型預測值與實際觀測值之間的差異。
計算方法是將預測值與實際值之間的差異平方後取平均，再開根號得到均方根誤差。
RMSE 的值越小代表模型預測的準確度越高。RMSE 常用於回歸分析中評估模型的預測能力。
yi 表實際觀測值，ŷi 表模型預測值，n 表樣本數量。
首先計算每個預測值與實際值之間的差異，
將差異平方後求和，再除以樣本數量，
最後取平均值的平方根即為 RMSE。

## Slide 12
BGA Coplanarity 平面度改善 | AI 方法論 – 9/27
版本 | 方法 | 模型訓練 |  |  | 模型驗證 |  | Remark
 |  | 演算法 | MAE |  | MAE | 合格件數百分比 | 
第一版 | 中位數補缺值 隨機種子：隨機 訓練資料集：80% 模型參數：對抗式訓練、450 估算器、500 最大深度、4 節點分裂最小樣本數、2 每個葉子最小樣本數 | Random Forest | 11.33 | 0.87 | 6.51 | 90.16% (220/244) | 訓練資料：原始 315 筆 驗證資料：清洗後的 244 筆 Data - Model - Method：initial - initial - 6_RandomForest
第二版 | 隨機種子：隨機 訓練資料集：80% 模型參數：對抗式訓練、預設 | Random Forest | 11.3 | 0.85 | 5.76 | 93.03% (227/244) | initial 資料清洗 刪除 CPL 是空值的資料 刪除 X 因子是空值或異常的資料 刪除重複資料 刪除離群值 訓練資料：315 -> 285 -> 265 -> 252 -> 244 筆 驗證資料：清洗後的 244 筆 Data - Model - Method：clear - clear1 - 0_RandomForest
第三版 | 隨機種子：隨機 訓練資料集：80% Stable Diffusion 倍率：10 模型參數：對抗式訓練、預設 | Random Forest | 11.02 | 0.83 | 21.11 | 45.49% (111/244) | 使用 clear 資料 數值型資料不在 0~1 就 Normalize 歸一化 訓練資料：244 筆 驗證資料：清洗後的 244 筆 Data - Model - Method：normalize - normalize1 - 0_RandomForest_sd
版本 | 方法 | 模型訓練 |  |  | 模型驗證 |  | Remark
 |  | 演算法 | MAE |  | MAE | 合格件數百分比 | 
第一版 | 中位數補缺值 隨機種子：隨機 訓練資料集：80% 模型參數：對抗式訓練、450 估算器、500 最大深度、4 節點分裂最小樣本數、2 每個葉子最小樣本數 | Random Forest | 11.33 | 0.87 | 6.51 | 90.16% (220/244) | 訓練資料：原始 315 筆 驗證資料：清洗後的 244 筆 Data - Model - Method：initial - initial - 6_RandomForest
第二版 | 隨機種子：隨機 訓練資料集：80% 模型參數：對抗式訓練、預設 | Random Forest | 11.3 | 0.85 | 5.76 | 93.03% (227/244) | initial 資料清洗 刪除 CPL 是空值的資料 刪除 X 因子是空值或異常的資料 刪除重複資料 刪除離群值 訓練資料：315 -> 285 -> 265 -> 252 -> 244 筆 驗證資料：清洗後的 244 筆 Data - Model - Method：clear - clear1 - 0_RandomForest
第三版 | 隨機種子：隨機 訓練資料集：80% Stable Diffusion 倍率：10 模型參數：對抗式訓練、預設 | Random Forest | 11.02 | 0.83 | 21.11 | 45.49% (111/244) | 使用 clear 資料 數值型資料不在 0~1 就 Normalize 歸一化 訓練資料：244 筆 驗證資料：清洗後的 244 筆 Data - Model - Method：normalize - normalize1 - 0_RandomForest_sd

## Slide 13
BGA Coplanarity 平面度改善 | AI 方法論
  Coplanarity 模型訓練結果分布圖 (Model : Test.04_01-2 )
  特徵重要度排序

## Slide 14
BGA Coplanarity 平面度改善 | AI 方法論
模型可解釋性分析
No.2 - HS Type
No.1 - Die hypotenuse

## Slide 15
BGA Coplanarity 平面度改善 | 課程心得
在參與 IAI 課程的過程中，我們學習到了如何訂定問題的描述、針對大數據資料進行整理及分析，深入了解模型分析後的各因子對產品的影響程度，並且結合了工程經驗、系統操作、目標定義和邏輯分析，利用 IAI 平台進行模型的訓練並驗證結果，以減少製程上額外的人力成本和材料的浪費。
透過這次課程經驗，我們更全面了解到 AI 技術，也更清楚 AI 技術是如何被實際應用的。
未來，我們期望能將 AI 技術運用到最佳狀態，提供更多的生產效益。
感謝大家的努力和參與，讓課程變得更加豐富且充滿意義，也期望未來能夠見到大家在 AI 領域的精彩表現。
讓我們攜手前進，一起活用課程所學技術，為未來打下堅實的基礎吧 !

## Slide 16
BGA Coplanarity 平面度改善 | 課程心得
  JudyXC Chiang
  Bobo Ou
透過參與 IAI 課程，學習到了如何針對大數據資料進行整理及分析，深入了解模型分析後的各因子對產品的影響程度，並且結合了工程經驗、系統操作、目標定義和邏輯分析，利用 IAI 訓練模型驗證結果，以減少人力成本和材料的浪費。讓我們攜手努力，將 AI 技術運用到最佳狀態，為未來的發展打下堅實的基礎。
感謝大家的努力和參與，讓這堂課程變得更加豐富且有意義。期望未來能夠見到大家在 AI 領域的精彩表現！
在 IAI 的課程以及專案，讓我又重新了解並學習 AI ， 透過專案的製作，我們學習如何訂定問題的描述、資料的收集與前處理，以及使用 IAI 平台進行模型的訓練、驗證。
在專案過程中也遇到許多細節問題需要再更加注意， 希望透過這次家教班的經驗，在未來處理 AI 專案時能更全面的考量，讓專案更完善，提供更大效益。

## Slide 17
BGA Coplanarity 平面度改善 | 課程心得
  Jay Mo
  Minnie Lo
IAI Level3 課程結束後，所收穫的很多，過去我從未接觸過模型訓練，都只有聽過而已。但經過這堂課後，我完整理解專案製程、實際去撈取資料到最後建立模型並驗證，每個環節都實際接觸過。藉由這門課，現在我可以確切理解 AI 模型是如何被實際應用的，而非像過去時，純粹地用聽得去解讀。那最後，我也希望能將這堂課的所學學以致用，也期望自己未來能應用這些 AI 模型去改善製程不良。
IAI Level 3 課程，讓我了解企業與學校執行 AI 專案流程的不同之處。
企業的 AI 專案著重於專案本身，例如：問題掌握度、報告呈現。 AI 專案整體而言，最困難的部分就是了解製程以及報告呈現，需要不斷詢問他人以獲得更好的專案結果。
相較之下，學校執行 AI 專案更著重於學術研究和知識傳授，對於實際應用和商業價值的考量可能較少。因此，了解企業與學校執行 AI 專案的不同之處，有助於我更全面理解和應用 AI 技術。

## Slide 18: Thank you !