## Slide 1
半導體新產品平面度預測能力提升 之模型導入
Model Introduction to Improve
the Coplanarity Prediction
Capability of New Semiconductor Products
指導教授
學 生
施明昌 博士
陳筠霈

## Slide 2
Contents
1. 研究動機
2. 製程概述與平面度定義
3. 研究架構
4. 基礎理論
5. 文獻回顧
6. 模型設計
7. 實驗結果
8. 結論與未來展望

## Slide 3
廠內產品在後段封裝過程中，晶片與基板不同材料之間的 CTE Mismatch、參數組合的差異，加上含膠的限制，
為了釋放溫度所產生的內部應力，常藉由形狀改變來釋放這些內力，導致產品 Coplanarity fail，進而影響後續上板成功率、出貨時間。
Heat Sink
散熱片
Underfill
填膠
Coplanarity
平面度不良
ICOS
Ball Mount
植球
研究動機
Chart: 後段製程重工(%/year)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
欄1 | 38.6 | 22.7 | 9.3 | 6.8 | 6.3 | 6 | 4.3
Chart: Coplanarity fail 導致的扣量
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024
扣量 | 560 | 2118 | 259 | 38
進而 影響 後續上板成功率、出貨時間。
符合 預測準確率 僅 11%
Chart: 預測誤差值(µm)
| <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ≧25
工程經驗預測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 42
<15um
Notes: 廠內產品在後段封裝過程中，外界若溫度變化，物理性質上會產生熱漲冷縮的現象，因與物體本身熱膨脹係數密切相關，晶片與基板之間因多種因素，常藉由形狀改變來釋放這些內力，導致產品產生 Coplanarity fail，進而影響後續上板成功率、出貨時間。
製程重工 Coplanarity fail 每年就佔了所有的 6.8%，易導致嚴重的 yield loss。
現行符合客戶預測誤差值規格需小於 15um，然而使用傳統方式，多次預測結果仍有過大誤差可能，在非指定產品 NPI 導入時僅有 11% 符合規格。

## Slide 4
製程概述與平面度定義
中後段
晶圓表面製作元件結構
金屬互連與訊號通路的建立
電性連接與保護
氧化
光刻
蝕刻
薄膜沉積
離子植入
沉積
蝕刻
填充
研磨
再分佈層
保護層覆蓋
前段
測試
Notes: 半導體製程是將基礎材料轉換為具有特定功能的電子元件過程，整體流程可分為前段製程、後段製程與封裝測試等階段。
首先是晶圓的準備，晶圓表面製作元件結構，通常會進行多次迭代以實現最終的設計要求。
到後段製程則負責金屬互連與訊號通路的建立，最終進入封裝階段完成電性連接與保護。

## Slide 5
中後段
金屬互連與訊號通路的建立
沉積
蝕刻
填充
研磨
再分佈層
保護層覆蓋
製程概述與平面度定義
Notes: 平面度是指半導體製程中，晶片或封裝元件表面與理想平面之間的偏差，通常以表面高度差來衡量。
錫球的高度一致性即成為評估平面度的主要依據。

## Slide 6
中後段
金屬互連與訊號通路的建立
沉積
蝕刻
填充
研磨
再分佈層
保護層覆蓋
LMS plane
Global plane
製程概述與平面度定義
Notes: Solder ball 底部位置作為量測對象，並透過建立參考平面進行分析，其中 LMS plane 是通過所有 Solder ball 底部擬合出來的最佳趨勢面，代表整體排列的平均平面，再將該 LMS plane 向下平移至最低 Solder ball 底部對齊，形成 Global plane，作為量測基準。

## Slide 7
中後段
金屬互連與訊號通路的建立
沉積
蝕刻
填充
研磨
再分佈層
保護層覆蓋
LMS plane
Global plane
Highest ball
Lowest ball
製程概述與平面度定義
Notes: Highest solder ball 與 Global plane 的偏差就是 Coplanarity

## Slide 8
CTE mismatch of materials
Uneven stress distribution
Variations pressure
Non-uniform layer thickness
Imbalanced etching depth
Cold solder joints
False joints
Electrical open circuits
poor solder contact
Soldering failures
Product returns
Cause
Prediction method
產品結構 / 材料特徵 / 參數設定
人工經驗
LAB 預測
關鍵因子數據
DoE 實驗結果
中後段
金屬互連與訊號通路的建立
沉積
蝕刻
填充
研磨
再分佈層
保護層覆蓋
製程概述與平面度定義
Notes: 焊接接觸不良的根本原因與後續影響。材料熱膨脹係數不匹配、應力分布不均及壓力變異，會導致層厚不均與蝕刻深度不平衡，進而造成焊接點接觸不良。
這些焊接問題會引發冷焊、虛焊與電性開路等異常，最終導致焊接失效及產品退貨，對產品品質與客戶滿意度造成嚴重影響。
傳統的平面度預測方法主要依賴過往人工經驗與實驗室測試來進行預測。根據結構、材料和製程參數因子做預測方法的基礎分析。半導體元件的設計、選擇及條件，都會顯著影響平面度。
簡單製程或已知條件下，人工經驗可在傳統預測方法中扮演著關鍵角色。當製程條件較為相似時，過往的經驗可以幫助工程師快速估算。然而，當新產品的設計、材料或製程條件發生變化時，僅依賴人工經驗常常無法提供精確的預測。

## Slide 9
Prediction method
產品結構 / 材料特徵 / 參數設定
人工經驗
LAB 預測
關鍵因子數據
DoE 實驗結果
Improve in AI
選定因子
訓練及驗證資料集
模型建立
實驗分析驗證
複雜性
多樣化
誤差值
精準度
總成本
總時間
生產效率、品質檢測、設計效率、預測模擬
製程概述與平面度定義

## Slide 10
研究架構
單顆產品平面度
模型導入之研究
研讀並摘要
相關文獻及理論
NPI 平面度
預測現況剖析
特徵因子
訂定
研究
方法
模型設計
執行
結果
分析與驗證
結論
探討

## Slide 11
基礎理論
實驗設計方法的應用與挑戰
(Design of Experiments, DoE)
Describe
Design
Collect
Fit
Predict
Identify a dozen or more factors that might affect the response
Compute design for maximum information from runs
In order to set factors
Measure response for each run
Compute best fit of mathematical model to data from test run
Use model to find best factor
Settings for on target responses and minimum variability
Notes: 隨著半導體製程的複雜性增加，這些方法的預測誤差逐漸變得更加顯著。特別是在實際生產中，這些傳統方法無法快速且準確地應對多變的製程環境。
因此，對這些方法進行改進，已成為提升平面度預測精度的關鍵挑戰。在此背景下，實驗設計方法被引入，為探索製程參數如何影響平面度提供了更系統化的方式，並且能進一步優化製程，提高預測準確性。
整體理念是通過系統性的變化製程參數，如溫度、壓力、材料種類等，來觀察這些變數對平面度的影響。
DoE 的核心優勢在於它能夠通過少量的實驗設計來獲得多維度的數據，從而確定各個製程變數對平面度的貢獻程度，進一步優化製程參數。

## Slide 12
人工經驗
LAB 預測
關鍵因子數據
DoE 實驗結果
材料採購等待平均時間 : 3 month
待 DoE 平均時間 : 1 month
花費成本 : 依工程師經驗選擇材料
高度非線性或多重交互作用的情況處理能力有限
多次預測的結果仍有過大誤差可能
複雜性
多樣化
誤差值
精準度
總成本
總時間
Prediction method
產品結構 / 材料特徵 / 參數設定
Improve in AI
選定因子
訓練及驗證資料集
模型建立
實驗分析驗證
生產效率、品質檢測、設計效率、預測模擬
基礎理論
Notes: 儘管 DoE 方法能夠提供更精確的預測，並幫助工程師更好地理解製程參數與平面度之間的關聯，但它也有其局限性。
首先，DoE方法本身對時間和成本的要求較高，尤其是在面對多變數的情況下，實驗組合數量將顯著增加，這將消耗大量的時間、材料和人工成本，以現今估算出的成本，待 DoE 實驗結果平均時間為一個月，材料採購的等待時間平均為三個月，而花費的材料成本又得依工程師經驗去選擇。
透過AI模型之導入，降低預測誤差值，提高準確率，為本研究目標，並縮減因子範圍，進而減少額外生成的成本及實驗結果時間，實現更高成本效益。

## Slide 13
AI 與半導體
人工智慧
半導體產業
生產
效率
缺陷
漏檢率
設計
周期
預測
成本
提高約 20% 至 30%
降至不到 0.5%
縮短 20% 至 30%
降低 10% 至 15%
基礎理論
Notes: 隨著AI技術的發展，半導體產業迎來了顯著的變革，AI在提升製程效率、品質控制、設計創新和預測模擬等方面發揮了重要作用。
在預測模擬成本控制方面同樣顯示出顯著效果，據報告顯示，AI 能將生產成本降低 10% 至 15%，這主要來自於AI技術通過學習和分析製程數據，導入的自動參數優化，從而降低生產中斷的風險。

## Slide 14
機器學習Machine Learning
Gradient Boosting
梯度提升技術
Linear Regression
線性迴歸
Random Forest
隨機森林
Support Vector Machine
支援向量機
模型殘留的誤差
逐步修正
建模能力強
特徵選擇
良好泛化能力
非線性結構與變數交互關係
自動學習變數重要性、模型解釋性
學習率與限制樹深度，降低過擬合
L1 正規化將部分不具貢獻參數壓縮
自動變數
防止過擬合
模型簡潔
高維數據
正規化減少模型對訓練數據依賴
去除冗於資訊利於後續解釋
適用製程變數多場景
降低對個別樣本或噪聲敏感性
穩健性
抗過擬合
大量特徵
特徵重要性
隨機選取樣本與特徵訓練子模型
應對類別與數值特徵混合資料集
了解模型依賴的關鍵參數
最大化間隔，分類泛化能力
分析邊界
高維資料
核函數應用
異常值韌性
適合小樣本但多特徵場景
將非線性問題轉線性可分
極端值或雜訊影響有限
基礎理論
【22】Jair Cervantes, Farid García-Lamont, Lisbeth Rodríguez, Asdrubal Lopez-Chau. "A comprehensive survey on support vector machine classification: Applications, challenges and trends." May 2020 Neurocomputing 408(07)
【23】Ernest Yeboah Boateng, Joseph Otoo, Daniel A. Abaye. "Basic Tenets of Classification Algorithms K-Nearest-Neighbor, Support Vector Machine, Random Forest and Neural Network: A Review." Journal of Data Analysis and Information Processing
【30】K. Anupama Francy, Ch. Srinivasa Rao. "A framework for prediction of extrusion responses using machine learning algorithm. " December 2024 International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM)
Notes: 機器學習作為一種基於數據驅動的預測方法，已廣泛應用於半導體製程中多項模型建置與參數優化。相較於傳統工程模擬技術，機器學習能夠在龐大且複雜的資料中萃取出隱含的非線性關係，提升預測精度與模型的泛化能力。
但許多於工程模擬軟體和技術的研發，都專於特定領域，例如，ANSYS 可配合 DoE 方法進行製程模擬分析，並有效節省時間與成本，然而隨著製程技術的快速演進，產品結構與封裝材料日益多樣化，這也使得傳統物理模型在某些特殊情境下難以準確捕捉實際現象，進而限制其在實際場域的應用效益與模型效能評估

## Slide 15
文獻回顧
ANSYS / DoE / Machine learning
【21】Kahtan A Mohammed. "Synergizing ANSYS Simulations and Machine Learning for Transient Thermal Analysis in Aluminium Alloys. " March 2024 E3S Web of Conferences 507:01058

## Slide 16
文獻回顧
應用 Random Forest 品質預測製程參數
【29】Corinna Niegisch, Sabine T. Haag, Tanja Braun, Ole Hülck, Martin Schneider-Ramelow. "Application of Machine Learning Methods for Process Optimization in Electronic Packaging Processes." 2023 24th European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition (EMPC). IEEI, 09 February 2024
隨機森林
支援向量迴歸
梯度提升
K近鄰回歸
90%
72%
91%
86%
Random Forest Regression
模型未能發揮最佳效能
品質預測與製程參數上的效益
機器學習模型能有效應用這些動態數據
處理多變數之間的非線性關聯
預設超參數

## Slide 17
模型設計
目的
透過AI模型之導入，降低預測誤差值，提高準確率，為本研究目標，並縮減因子範圍，進而減少額外生成的成本及實驗結果時間，實現更高成本效益。
指標
符合預測規範準確率 : 從11% 提升至60%
間接
RA form 風險等級評估不再只有高風險和低風險兩個層級，根據不同風險情境更準確地識別和應對潛在風險
初始關鍵因子訂定
模型選擇、方法論
模型訓練
評估分析
驗證

## Slide 18
模型設計
Structure Factor | 名詞解釋 | Format
Die size(X, Y) | 晶片水平和垂直長度 | Numeric
Die thickness | 晶片厚度 | Class
HS thickness | 散熱片厚度 | Numeric
HS ring foot width | 散熱片底座寬度 | Class
PKG size(X, Y) | 封裝水平和垂直長度 | Numeric
PKG thickness | 封裝厚度 | Numeric
SBS thickness | 基板厚度 | Numeric
SBS layers | 基板層數 | Numeric
SBS core type | 基板核心層類型 | Class
SBS core thickness | 基板核心層厚度 | Numeric
SBS Cu thickness | 基板銅箔厚度 | Numeric
Hypotenuse | 斜邊 | Numeric
Area ratio (Die/SBS) | 面積比 | Numeric
Volume ratio (Die/SBS) | 體積比 | Numeric
Material Factor | 名詞解釋 | Format
Adhesive type | 黏膠類型 | Class
HS type | 散熱片類型 | Class
SBS core type | 基板核心材料類型 | Class
UF type | 底部填充劑類型 | Class
Process Parameters | 名詞解釋 | Format
BM reflow | 焊膏回流焊接 | Class
HS cure Temp. | 散熱片固化溫度 | Class
Snap cure(Y/N) | 是否經熱壓合(快速固化) | Class
Snap cure Temp. | 熱壓合(快速固化)溫度 | Numeric
Snap cure Force | 熱壓合(快速固化)力量 | Numeric
UF cure Temp. | 底部填充劑固化溫度 | Class
PKG size | Total
30x30mm~50x50mm | 202
50x50mm~70x70mm | 121
 | 323
Device 資料集
產品結構大小分類蒐集
初始關鍵因子訂定
模型選擇、方法論
模型訓練
評估分析
驗證

## Slide 19
模型設計
方法論評估指標
平均絕對誤差 MAE
均方根誤差 RMSE
決定係數 R2
誤差的正負不會進行抵消，
能夠更準確地反映誤差的整體情況
識別出異常或離群值，
能夠顯示出是否有效控制大的預測誤差
誤差的變異程度，
模型對資料擬合的好壞
演算法
Gradient
Boosting
Linear
Regression
Random
Forest
SVM
初始關鍵因子訂定
模型選擇、方法論
模型訓練
評估分析
驗證

## Slide 20
模型設計
模型訓練資料 : 323
Model | MAE | R² | RMSE | 模型指標
Gradient Boosting | 21.15 | 0.39 | 46.68 | MAE <15(um)
Lasso Linear | 25.34 | 0.05 | 36.81 | 
Random Forest | 22.71 | 0.01 | 35.62 | 
Support Vector | 27.45 | 0.11 | 33.84 | 
PKG size 樣本分布
剔除離群值以降低誤差影響
移除系統中存在缺失值的因子筆數
資料筆數
293
初始關鍵因子訂定
模型選擇、方法論
模型訓練
評估分析
驗證

## Slide 21
模型設計
模型訓練資料 : 293
Model | MAE | R² | RMSE | 模型指標
Gradient Boosting | 26.17 | 0.33 | 35.24 | MAE <15(um)
Lasso Linear | 22.38 | 0.45 | 31.39 | 
Random Forest | 21.07 | 0.48 | 31.03 | 
Support Vector | 33.44 | 0.08 | 41.21 | 
Snap cure Temp / Force 從 Numeric 調整成 Class
並非線性變化，而是具有特定的影響區間
資料筆數
263
Process Parameters | 名詞解釋 | Format
BM reflow | 焊膏回流焊接 | Class
HS cure Temp. | 散熱片固化溫度 | Class
Snap cure(Y/N) | 是否經熱壓合(快速固化) | Class
Snap cure Temp. | 熱壓合(快速固化)溫度 | Class
Snap cure Force | 熱壓合(快速固化)力量 | Class
UF cure Temp. | 底部填充劑固化溫度 | Class
重要參數溫度做資料型態調整
初始關鍵因子訂定
模型選擇、方法論
模型訓練
評估分析
驗證

## Slide 22
模型設計
模型訓練資料 : 263
Model | MAE | R² | RMSE | 模型指標
Gradient Boosting | 22.04 | 0.44 | 25.55 | MAE <15(um)
Lasso Linear | 19.07 | 0.27 | 25.55 | 
Random Forest | 16.77 | 0.44 | 22.39 | 
Support Vector | 25.09 | 0.06 | 29.14 | 
數據呈現偏態分佈，使其偏離大多數樣本的典型水準
將數據的代表值從平均值改為中位數
提高模型的泛化能力
Y | 名詞解釋 | Format
Coplanarity 中位數 | 平面度 | Numeric
取最佳演算法
Model | MAE | R² | RMSE | 模型驗證
Random Forest | 16.77 | 0.44 | 22.39 | MAE <15(um)
初始關鍵因子訂定
模型選擇、方法論
模型訓練
評估分析
驗證

## Slide 23
模型設計
模型訓練資料 : 210 / 模型驗證資料 : 53
估算器數量 (n_estimators)、最大深度 (max_depth)、學習率 (learning_rate)
第一組參數能有效降低 MAE
調整超參數
Model | MAE | R² | RMSE | 驗證 MAE
Random Forest | 14.79 | 0.77 | 20.14 | 15.69
n_estimators | max_depth | learning_rate | MAE | 驗證 MAE
100 | 30 | 0.1 | 13.26 | 13.06
100 | 20 | 0.1 | 14.05 | 15.34
200 | 30 | 0.1 | 14.26 | 18.73
Accuracy (MAE <15um)
57% (30/53)
初始關鍵因子訂定
模型選擇、方法論
模型訓練
評估分析
驗證

## Slide 24
實驗結果
模型訓練資料 : 210 / 模型驗證資料 : 53
Model | MAE | 50% Error | 80% Error | 90% Error | Max Error
Random Forest | 13.06 | 9.1 | 14.94 | 19.04 | 27.77
Accuracy (MAE <15um)
71% (38/53)
Chart: 預測誤差值 (µm)
| <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >=25
AI 模型預測誤差 | 10.8108 | 2.7027 | 2.7027 | 10.8108 | 2.7027 | 8.1081 | 2.7027 | 5.4054 | 2.7027 | 5.4054 | 2.7027 | 5.4054 | 8.1081 | 0 | 10.8108 | 0 | 2.7027 | 0 | 0 | 2.7027 | 0 | 5.4054 | 2.7027 | 0 | 0 | 5.4054
人工預測誤差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 42
符合規格 11% → 71%
初始關鍵因子訂定
模型選擇、方法論
模型訓練
評估分析
驗證

## Slide 25
實驗結果
模型導入
Device | PKG size (mm) | Die Size (um) | HS type | PKG thickness
m | 65 x 65 | 26488 x 22427 | CAVITY | 3896
n | 37.5 x 37.5 | 14857 x 18504 | HAT | 2660
o | 31 x 31 | 12000 x 10425 | RING | 3140
Device | MAE | 預測值 (um) | 實際值 (um) | 預測誤差 (um)
m | 13.11 | 24 | 37 | 13
n | 12.27 | 43 | 47 | 4
o | 12.68 | 97 | 106 | 3
不同產品結構進行測試
預測誤差控制在 2~5 μm 之間，具備極高的穩定性與泛化能力
機器學習模型大幅提升預測精度
客戶要求最大允收誤差 15μm
結果
初始關鍵因子訂定
模型選擇、方法論
模型訓練
評估分析
驗證

## Slide 26
結論與未來展望
本研究聚焦於半導體製程中關鍵品質指標，平面度的預測問題，並透過機器學習技術的導入，探討其對預測準確性與製程優化的提升潛力。
隨著製程結構的高度複雜化與產品設計的不斷創新，傳統依賴人工經驗與實驗設計 (DoE) 方法已難以有效掌握多維參數間的非線性關聯性。
儘管 DoE 能提供初步變因篩選與參數設計的指引，但在時間成本、實驗複雜度及彈性適應性方面仍具明顯侷限。
因此，本研究將機器學習視為一種更具擴展性與效率的預測手段，進行模型導入與比較分析。
模型特性與表現
研究成果
傳統線性迴歸模型
對於變數之間的非線性關係掌握不足
Random Forest 表現最佳
維持穩定的預測精度
透過因子與目標的調整
使模型提高其泛化能力
集成式演算法
預測準確率、殘差控制、模型穩定性
Gradient Boosting 與
Random Forest
可提供未來做預測模型的適用性

## Slide 27
結論與未來展望
模型特性與表現
本研究聚焦於半導體製程中關鍵品質指標，平面度的預測問題，並透過機器學習技術的導入，探討其對預測準確性與製程優化的提升潛力。
隨著製程結構的高度複雜化與產品設計的不斷創新，傳統依賴人工經驗與實驗設計 (DoE) 方法已難以有效掌握多維參數間的非線性關聯性。
儘管 DoE 能提供初步變因篩選與參數設計的指引，但在時間成本、實驗複雜度及彈性適應性方面仍具明顯侷限。
因此，本研究將機器學習視為一種更具擴展性與效率的預測手段，進行模型導入與比較分析。
傳統線性迴歸模型雖具解釋力，但對於變數之間的非線性關係掌握不足，整體預測效能不如集成式學習模型，難以應用於高複雜度製程條件下的平面度預測。
在本研究比較的四種模型中，以Random Forest表現最佳，能在有限資料下維持穩定的預測精度，並準確識別影響平面度的主要參數。
透過因子與目標的調整，使模型提高其泛化能力，本研究中顯示準確率有效提高，並在實際導入結果驗證其可行性。
研究成果
集成式演算法在預測準確率、殘差控制、模型穩定性表現均優於其他方法。
特徵重要性分析結果顯示，材料性質、製程條件，如溫度、壓力與結構參數是關鍵影響因子，有助於後續製程調整與新產品導入的設計參考。
證實 Gradient Boosting 與 Random Forest 具優異預測能力與穩定性，並能在中等樣本規模下取得良好表現，顯著優於傳統 DoE 方法，可提供未來做預測模型的適用性。

## Slide 28
Thank You