## Slide 1
問題
Heat Sink
散熱片
Underfill
填膠
Coplanarity
平面度不良
ICOS
Ball Mount
植球
Chart: 
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024
扣量 | 560 | 2118 | 259 | 38
1. 製程重工 coplanarity fail 就佔了 6.4%
2. 因 coplanarity fail 導致的扣量
NPI
導入
AS IS
TO BE
結構/材料/參數
結構/材料/參數
人工經驗 + LAB 預測
→
→
AI模型預測 + 參數最佳化
→
DoE 實驗結果及建議
材料採購等待平均時間 : 3 month
待 DoE 平均時間 : 1 month
花費成本 : 依工程師經驗選擇材料
多次預測結果仍有過大誤差可能
AI 的導入
非 key device 產品
(幾千顆)
Chart: 預測誤差值 (µm)
| <1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ≧25
工程經驗預測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 42
符合規格僅 11%
目標
AI 的導入成功
預測誤差值符合規則 : 人工經驗預測 11% → 60%
NPI 額外生產成本、時間 ↓ 50%
影響後續上板成功率、出貨時間

## Slide 2
Heat Sink
散熱片
Underfill
填膠
Coplanarity
平面度不良
ICOS
Ball Mount
植球
影響後續上板成功率
NPI 導入
AS IS
TO BE
結構/材料/參數
結構/材料/參數
人工經驗 + LAB 預測
→
→
AI模型預測 + 參數最佳化
→
DoE 實驗結果及建議
→
產線確認
平均時間 : 1 month
花費成本 : 依工程師經驗選擇材料
材料(tooling、molding 模、板 …) 採購等待平均時間 3 month
多次預測結果仍有過大誤差可能
AI 的導入
效益
AI 的導入成功
問題
減少上述所產生的問題點
減少需建模的組數
參數組合趨勢更加明顯
Simulation建模 改善→ AI 建模

## Slide 4
BGA Coplanarity 平面度改善 | 資料集說明
  資料來源：GUI、RMS、NPI System ( NSS )
  資料範圍
    PKG size：30 x 30 ~ 70 x 70 mm
    PKG type：HFC BGA ( Heat-sink Flip-Chip Ball Grid Array )
    Run type：N ( 量產批 )
  資料特徵數
    X 因子：25
    Y 因子：1 ( Coplanarity )
Adhesive type | 黏膠類型 | NSS | Class
HS type | 散熱片類型 | NSS | Class
SBS core type | 基板核心材料類型 | NSS | Class
UF type | 底部填充劑類型 | RMS | Class
Material Factor (X) | 名詞解釋 | 來源 | Format
Process Parameters (X) | 名詞解釋 | 來源 | Format
BM reflow | 焊膏回流焊接 | RMS | Class
HS cure Temp. | 散熱片固化溫度 | RMS | Class
Snap cure (Y/N) | 是否經熱壓合(快速固化) | RMS | Class
Snap cure Temp. | 熱壓合(快速固化)溫度 | RMS | Class
Snap cure Force | 熱壓合(快速固化)力量 | RMS | Class
UF cure Temp. | 底部填充劑固化溫度 | RMS | Class
Structure Factor (X) | 名詞解釋 | 來源 | Format
Die size (X/Y) | 晶片水平和垂直長度 | NSS | Numeric
Die ratio (X/Y) | 晶片水平和垂直長度的比例 | NSS | Numeric
Die hypotenuse (X/Y) | 晶片斜邊長 | NSS | Numeric
Die thickness | 晶片厚度 | NSS | Class
HS thickness | 散熱片厚度 | NSS | Numeric
HS ring foot width | 散熱片底座寬度 | NSS | Class
PKG size (X/Y) | 封裝水平和垂直長度 | NSS | Numeric
PKG hypotenuse (X/Y) | 封裝斜邊長 | NSS | Numeric
PKG thickness | 封裝厚度 | NSS | Numeric
SBS thickness | 基板厚度 | NSS | Numeric
SBS layers | 基板層數 | NSS | Class
SBS core thickness | 基板核心層厚度 | NSS | Numeric
SBS Cu thickness | 基板銅箔厚度 | NSS | Numeric
Area ratio (Die/SBS) | 晶片與基板的面積比例 | NSS | Numeric
Y 特徵因子 | 名詞解釋 | 來源 | Format
Coplanarity | 平面度 | GUI | Numeric